궁능 문화재 보수용 목재 구입시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 목재는 문화재 건축 용재로 적합해야 하며, 구조에 영향이 있다고 판단되는 옹이, 심한 갈램 현상 등이 없어야 하며, 직장재 로서 육송상등품(국내산 소나무)으로 한다.

2. 납품하는 목재는 산림청에서 발간한 품등 기준 2등급이상으로서 굽음 및 할열 또는 윤할이 20%이하이어야 하며 횡단면의 할열은 지름의 1/3이하이어야 한다,

3. 문화재 건물의 구조용 목재로 사용 가능한 신재로 하고  문화재 수리 표준시방서 0500부분의 0520(재료)에 의한 검사 한다.

4. 목재는 표피를 제거한후 4각 내지는 8각 형태로 재제하여야 하며  목재 속에 침투된 곰팡이가 없는 목재를 납품을 하여야 한다.

5. 목재는 담당자가 재질 및 함수율, 육안검사 등을 실시하여 문화재용으로 사용이 가능하다고 판단되어 승인된 부재로 하며 불합격된 목재는 즉시 반출한다.

6. 납품된 목재는 담당자가 육안검사를 실사하여 수종 등 추가확인이 필요하다고 판단되면 국가공인기관, 관계전문가 등에게 의뢰하여 합격여부를 판단할 수 있다.

7. 목재의 납품장소는 경기도 고양시 덕양구 용두동 소재 (서오릉) 현장내 지정 위치에 담당원의 지시대로 적치 하여야 하며 기타 시방서에 명시되지 않은 사항은 사전에 담당원과 협의하여 결정한다.

8. 납품시에는 사적지 경내가 협소하므로 12ton 이하의 트럭으로 운반토록 하며, 검사비, 상하차비 및 운반비는 계약자가 부담한다.

9. 목재를 납품시에는 국내에서 벌채된 국내산 소나무임을 입증할 수 있는 자료를 같이 제출하여야 한다.

10. 목재를 납품시에는 소나무 재선충지역외의 목재를 납품하여야 하며 산림청에서 제정한 『소나무재선충법 방제 특별법』에 의거하여 소나무류 생산․유통자료 사본을 함께 제출하여야 한다.

11. 목재의 납품기한은 계약일로 부터 20일간으로 한다.