규 격 서

ㅇ 품명 : 집성목(레드파인)

ㅇ 규격 : 610*2440*30T(핀란드 솔리드), 1급

□ 집성목의 재면 및 겉모양의 품질규정

구 분	1급	2급
옹이	- 긴지름이 10mm이하 일 것. - 빠진 옹이, 썩은 옹이 및 빠지기 쉬운 옹이가 없을 것	- 긴지름이 30mm이하 일 것. - 빠진 옹이, 썩은 옹이 및 빠지기 쉬운 옹이가 없을 것
수지주머니 및 잔줄무늬	수지가 흘러내릴 위험이 없고 구멍상태가 아닐 것 재료의 본색에 가깝고 흉하지 않을 것	미관을 현저히 손상하지 않을 것
껍질박이	건전하며 비교적 재료의 본색에 가깝고 보기 흉하지 않을 것	건전하며 현저히 미관을 손상치 않을 것
썩음	- 없을 것	초기 상태로서 목질부 파괴상태까지 이르지 않을 것
균열	없을 것	극히 경미하고, 길이 50mm 이하의 것이 1개 이하일 것
변색 및 오염	재료의 본색과 조화되며, 미관을 손상치 않을 것	이용 상 지장이 없을 것
엇결	발생 면이 재료 표면의 5% 이하이며, 거칠음이 적고 눈에 두드러지지 않을 것	이용 상 지장이 없을 것
접합 틈	틈이 0.3mm 이하로 두드러지지 않을 것	이용 상 지장이 없을 것. 단, 스카프 및 핑거접착의 틈이 없을 것
보수	재료의 본색 및 나무결이 재질과 조화되고 빠질 염려가 없을 것	- 이용 상 지장이 없을 것
기타 결점	경미하고 균열 등의 염려가 없을 것. 버트접합의 틈은 0.3mm 이하일 것	겉모양 손상 정도가 현저치 않을 것 버트접합릐 틈은 1.0mm이하일 것