경복궁 장애인 경사로 자재구입 설명서

1. 품  명 : 경복궁 장애인 경사로 설치용 방부처리 목재

2. 규격 및 수량

가. 규 격 및 수량(6종)

- 3,600x50x100mm(140본)

- 3,600x50x 75mm( 24본)

- 3,600x50x 50mm( 40본)

- 3,600x50x 30mm( 60본)

- 2,400x50x150mm(100본)

- 1,600x50x150mm(350본)

나. 재 질 및 방식 : 미송가공처리목재, 가압 방부, 정침, 양생처리

3. 납품조건

가 목재는 외부 경사로에 사용되는 용재로서 목재자체 및 구조에 영향이 있        다고 판단되는 옹이 등이 없어야하며 직장재 여야 한다.

나. 목재의 모든 면은 마무리 대패질을 하여야 하며 상부면은 휠체어가 올라가기 용이하도록 5mm이상 메지콤보로 마무리 홈 대패질을 하여야한다.

다. 납품목재는 외부에 사용되는 자재로서 지면에 접하고 묻히며 우기나 동절기에 노출되어 있으므로 외부의 기상조건에 충분히 견딜 수 있는 목재 이어야 한다.(산림청고시 H4이상, 기준에 적합성 여부를 판단할 자료제출)

라. 약품의 가압 방법 및 약재는 산림청 고시된 환경기준에 적합해야 한다.

(산림청에서 고시된 목재의 방부․방충 처리기준 및 방부목재의 규격과          품질에 적합하여야 한다)

마. 약품의 투입 적합성은 담당자가 현장에서 채취한 샘플을 임업진흥원 등 국가공인기관에서 시험을 의뢰하여 검사한다.

바. 납품 목재는 반드시 가압 방부 처리되어야 한다.

사. 주입된 약제는 빗물 등 외부기후에 의해 화학반응이 일어나지 않도록 정착되어야 하며 처리목재가 바로 사용이 가능하도록 완전히 양생되어야 한다.

아. 검사 및 납품 등 필요한 모든 제반조치에 대한 경비 등은 계약자가 부담한다.

자. 방부목재는 담당자의 현장에서 납품 검사를 실시하여 합격판정을 받은 제품을 납품한다.

차. 기타 시방서에 명시되지 않은 사항은 담당원과 협의하여 결정한다.

카. 납품기한은 계약일로 부터 30일 이내에 하여야 한다.

타. 납품장소는 창덕궁 소재 직영보수단으로 작업장으로 하며 운반 및 상하차 비용은 계약자가 부담한다.